Система нитрат европия - алюминат натрия - вода при 20є С

Г.В.Дружинина, Н.Н.Феофанова

Согласно литературным источникам, алюминаты редкоземельных элементов получают спеканием оксидов металлов [1], прокаливанием смеси термически нестойких солей [2], взаимодействием расплавленных хлоридных смесей в токе газообразного кислорода [3]. Авторы работы [4] отмечают, что состав алюминатов РЗЭ различен:

R2O3•Al2O3 (R = La, Sm, Eu, Tb); R2O3•11Al2O3 (R == La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu); 2R2O3•Al2O3 (R = Yb, Tb, Y); ЗR2O3•5Al2O3., (R = Y, Tb, Yb).

В данной работе приводятся результаты исследования системы нитрат европия -а люминат натрия - вода. Равновесия в системе изучали методом остаточных концентраций [5]. Готовили серию смесей с соотношением Al:Eu от 0,26 до 3. Серия состояла из 8 смесей исходных растворов. Исходный раствор нитрата европия имел концентрацию 9,64•10-2 моль/л, алюмината натрия - 5,006•10 моль/л. Алюминат натрия для приготовления раствора синтезировали в лаборатории по методике [6]. Объем смеси приняли равным 70 мл. Смеси перемешивали в течение 12 часов, отделяли жидкие фазы от осадков фильтрованием и анализировали на количественное содержание европия [ 7] и алюминия [8].

Анализы показали (см. табл.1), что в жидких фазах смесей с исходным соотношением Al:Eu = 0,26 до 0,74 отсутствует алюминий (при избытке европия), а в жидких фазах смесей с исходным соотношением Al:Eu = 1,31 до 1,75 отсутствует европий (при избытке алюминия). В жидкой фазе смеси 4 (исходное соотношение Al:Eu = = I) не обнаружено присутствие обоих катионов.

Расчет по определению соотношения Eu2O3•Al2O3 в твердых фазах смесей показал, что в смеси 3 и 4 это соотношение близко кI, т.е. можно сделать вывод об образовании соединения - моноалюмината европия.

На рис.1 представлена кривая, отражающая взаимодействие компонентов в системе. Она состоит из двух ветвей, пересекающихся в точке, соответствующей взаимодействию компонентов в отношении 1:1

Таблица 1

Результаты исследования системы нитрат европия - алюминат натрия - вода

| № смеси | Начальные концентрации, С•I03 моль/л |  |  | Остаточные концентрации, С•I03моль/л |  | рН ж.ф. | Прореагировало, С•I03моль/л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А 13+ | Eu3+ | отношение А13+ Eu3+ | А13+ | Eu3+ |  | А13+ | Eu3+ | Отношение Eu3+ Al2O3 в тв. ф. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0,371 0,74 1,06 1,45 1,858 2,23 2,97 4,46 | 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 | 0,262 0,52 0,74 1,02 1,31 1,57 2,09 3,145 | - - - - 0,03 0,06 0,5 1,75 | 1,165 0,75 0,306 - - - - - | 5,75 5,85 5,95 6,00 10,1 11,00 11,35 11,95 | 0,371 0,74 1.06 1,45 1,83 2,168 2,48 2,71 | 0,258 0,668 1,112 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 | 0,69 0,90 1,05 0,98 0,77 0,65 0,57 0,52 |

Рис.1. Кривые остаточных концентраций компонентов и изменения рН в жидких фазах системы

Для жидких фаз смесей определили значение рН. Вид кривой этого свойства жидкой фазы также подтверждает образование соединения с соотношением Al:Eu = 1:1. Условия получения позволяют предположить его состав Eu2O3•Al2O3•nH2О.

Список литературы

1. Година Н.А., Келлер Э.К. Условия образования алюминатов лантана, празеодима и неодима // Изв.АН СССР. Сер. хим. 1966.№ 1. С.24.

2. Портной К.И., Тимофеева Н.И. Синтез и свойства моноалюминатовРЗЭ // Изв.АН СССР. Сер. Неорган.материалы. 1965. T.1. № 19.С.1598.3. Асланян К.Г., Наджарян А.К., Никогосян Р.Б. Синтез алюминатов некоторых редкоземельных элементов // Арм.хим.журнал. 1981.Т.34. № 1. С.13.

4. Тородов Н.А., Бондарь И.А., Лазарев А.Н., Смолин Ю.И. Силикаты редкоземельных элементов и их аналоги. Л.: Наука, 1971.С.52.

5. Тананаев И.В., Левина М.И. // Завод.лаб. 1949. Т.8. С.887.

6. Дружинина Г.В., Рябова Е.Е. Взаимодействие алюмината натрия с нитратом празеодима в водных растворах при 20°С / В сб.:

Физико-химические исследования равновесий в растворах. Ярославль, 1987. С. 5.

7. Курс радиохимии / Под ред. А.В.Николаева. М.: Высшая школа,1969. 296 с.

8. Кутейников А.Ф., Бродская В.М. Комплексонометрическое определение редкоземельных элементов в присутствии Al3, Ре3+, Са2+,F- // Завод.лаб. 1962. Т.28. С.792.