- Мінерологія нікеленосних пор вивітрювання.

У порах вивітрювання ульрабазитів утворюється широка гамма Mg−Ni селікатів, які мають промислове значення.

Більшість Mg−Niселікатів у структурному відношенні належать до змішано-слоїстих ’амнікатам’, у меншій мірі - до слоїсто-стічкових.

По вмісту NiO серед них можна виділити власне Ni мінерали (10n%) та Ni-вмісту (n%−0,n%) різновиди відповідних слоїстих селікатів, які в звичайних умовах (поза зв’язком з Ni-родовищ) вміщують Ni дуже мало.

У більшості випадків це Mg-мінерали, рідше Mg−Fe чи Fe-мінерали. Вміст Ni у їх решітку як показують природні спостереження та експерименти, проходить у результаті ’непосредственного’ катіонного обміну Mg (частково Fe) на Ni з багатих цим елементом грунтових вод, циркулюючих у порах вивітрювання.

У багатьох випадках Ni-мінерали утворюються інфільтраційним шляхом, проходячи через стадії гелей (колоідів), які вміщують Mg та Ni одночасно. Існують наступні Ni-мінерали з пор вивітрювання ультраосновних пород.

І. З структурою ’сернентина’ ( + талькоподібний мінерал)

- гарніерит Ni6(Si4O10)⋅(OH)8⋅H2O      NiO - до 48%

- ненукт (крист.)  (Ni,Mg)6−-−       NiO - до 20-47,7%

- керолит (Mg,Ni)6(Si4O10)(OH)84H2O  NiO - до 1,56-9,88%

(Порядок мінералів відповідає їх положенню у вертикальному розтині кор вивітрювання)

ІІ. З структурою бейделіта-монтморилоніта

4.ревдиніт   NiO - 17-18%

5.нонтроніт  NiO - 1,10-1,80% (головний мінерал по розповсюдженості)

ІІІ. З структурою хлорита.

6.коннорит (Ni,FeIII)6[Si3(Si,FeIII)O10)(OH)8      до 36% NiO

7.шухардит (Ni,Fe,Al)6−-−              до 5-6%

8.джеферизит (проміжний між хлоритом та гідрослюдою)  0,09-4,67%

9.бриндлит Ni3,5Al3[AlSi3O10](OH)8  (у бокситах Греції) та ін.

Мінерали-носії Ni:

Ni-тальки (до 2-6%), Ni-сениоліт (1.5-10%), Ni-верминулит (до 2.6%), 
Ni-холцедон (0.17-0.38%, Ni2O-хоризонраз), Ni-ксиломелан (0.1-0.8%), Ni-гідрогетити та охри (до 2.2%), магемит (g−Fe2O3) - (0.8-1.5%)

Крім вказаних мінералів, описані гінергенні ізумрудно-зелені корки в ультрабазитах о.Сумотра Ni3(OH)4(CO3)4H2O - заратит, а також сульфіди екзогенного генезиса.

Останні  виявлені на ’Юж.’ Уралі  в чорних збагачених органікою глинах озерного походження та утворились за рахунок виноса Ni з кори вивітрювання сернентинітів, розташованих поруч. Тут встановлені бравоіт (Fe,Ni)S2, виоларит (FeNi2S4), милерит NiS у асоціації з ниритом, марназитом FeS2, мельниковітом. Сульфіди утворюють желвани, прожилки та тонкодисперсну вираженність. Джерелом сірки являється процес сірководневого (H2S) бродіння в результаті гниття органіки в застойних водах. Це приклад типового осадження Ni як хальнофіла на сірководневому бар’єрі (H2S).

Ni достатньо інтенсивно мігрує у іонній формі (Ni2+), але окремі дослідники обмежують довжину міграції (4-5км).

Андерлинське м-р - ’единственное’ (в СНГ) приклад концентрованого переоткладу Ni у новій мінеральній формі.

Мінерали окису та гідроокису Fe (кінцеві продукти вивітрювання гіпербазитів) спостерігаються у всіх мінеральних осоціаціях кори вивітрювання або являються породоутворюючими, на 70-80% складаючими її верхню охристу зону. Охристі породи нікелевмістні. Вміст  в них нікеля непостійний в зв’язку з нерівномірністю умов формування різних ’профилей’ вивітрювання. У ’профиле’ вивітрювання, де добре розвинені Ni−Mg селікати, слабо розвинена зона охр та існує слабка концентрація Ni та навпаки.

У корі вивітрювання на у/о породах присутні мінерали окису та закису Fe трьох генетичних типів: 1) остаточні або реліктові; 2) утворені в результаті вивітрювання; 3) інфільтраційно-метасоматичні, які виникли в результаті перерозподілу речовини в межах кори вивітрювання. До першого відноситься магнетит; до другого - гетит, переважно дисперсний, скритокристалічний, рідше дисперсний малеміт та гематит; до третього - магнетит, гетит, гематит та малеміт. Усі перераховані вище мінерали нікеловмістні. Сама низька концентрація Ni (по данним Е.Н.Куземкиной, 1974) спостерігається в остаточному магнетиті склад. NiO - 0.7%, в малеміті - до 1.5% та вище. Найбільш висока концентрація Ni у гетита (більш ніж 2%).