Московская  Государственная  Текстильная  Академия  им. А.Н.Косыгина

кафедра МТВМ

Курсовой проект

по разделу:

Хлопкопрядильное производство

Исполнитель:          студентка ФЭМ группы 51-96

Судник Н.Р.

Руководитель:         Карякин В.Г., доц.

Москва

1998

План выполнения проекта:

стр.

1. Основные заправочные параметры ткани......................................................3

2. Заправочный рисунок ткани...........................................................................4

- Линейная плотность, сорт пряжи и система прядения.................................5

- Основные технические условия на пряжу.....................................................6

- Сырье для выработки пряжи..........................................................................7

- План прядения и оборудование для выработки заданной пряжи...............10

- Технические характеристики выбранного оборудования...........................13

- Выход полуфабрикатов и пряжи. Расчет коэффициента загона.................18

- Расчет количества смеси, полуфабрикатов и пряжи...................................20

- Расчет количества машин по всем переходам...........................................22

10.1.Основа........................................................................................................22

10.2.Уток............................................................................................................23

- Блок-схема аппарата при выработке:

- Основной пряжи........................................................................................24

- Уточной пряжи..........................................................................................25

- Список использованной литературы...........................................................26

1. Основные заправочные параметры ткани.

Таблица 1.

| Наименование ткани | Номер артикула | Ширина ткани, см | Линейная плотность пряжи, текс Основа Уток Кромка | Число нитей Всего В том числе кромочных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Миткаль | 34 | 90 | 20 БД 20 БД 20 БД | 2320 48 |

Продолжение табл.1

| Число нитей на 10 см ткани Ро Ру | Уработка нитей, % ао ау | Бердо Номер Число нитей в зуб Фон Кромка | Тип станка | Поверхностная плотность ткани, г/м2 | Переплетение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 255 270 | 5,7 9 | 115 2 4 | АТПР | 112 | Полотняное |

Продолжение табл.1

| Величина отходов по основе по утку | Расход пряжи на 100 пог. м. суровых тканей, кг без отходов по основе по утку |
| --- | --- |
| 0,74 0,14 | 4,848 5,341 |

2. Заправочный рисунок ткани.

Полотняное переплетение: Rо=Rу=2.

1

2

3

4

2

1

1    2     3     4

3. Линейная плотность и сорт пряжи.

Система прядения.

Исходя из заправочных  параметров ткани, используя справочник по хлопкоткачеству, определяем следующее:

- Линейная плотность пряжи: 20 текс.

- Сорт пряжи: I (первый).

- Система прядения: кардная пневмомеханическая.

Вывод: производится пряжа основная и уточная кардная I сорта, вырабатываемая из хлопкового  волокна средневолокнистых сортов хлопчатника.

4. Основные технические условия на пряжу.

Пряжа основная и уточная кардная I сорта.

Таблица 2. Основные показатели физико-механических свойств пряжи.

| Номинальная линейная плотность, текс | Допускаемое относительное отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной, % | При испытании одиночной нити Удельная Коэффициент разрывная вариации по нагрузка разрывной Показатель (не менее) нагрузке, качества % сН/текс гс/текс (не более) |
| --- | --- | --- |
| 20 | +2,0 | 9,8 10,0 13,0 0,77 |

- Сырье для выработки пряжи.

Типовая сортировка для выработки пряжи (Тпр=20 текс) I сорта пневмомеханического способа прядения (основа и уток):  4-I, 4-II.

Сумма пороков: не более 2,5%.

На основе выбранной типовой сортировки выбираем селекционный сорт хлопчатника:  5904-И.

Тип сбора: ручной.

В соответствии с типовой сортировкой выпишем технологические свойства волокна этого селекционного сорта для I и II сортов хлопка.

Таблица 3. Технологические свойства хлопкового волокна.

| Промышленный сорт | Влажность, % | Штапельная длина, мм | Коэфф. вариации средней массодлины, % | Коэфф. зрелости | Линейная плотность, мтекс | Разрывная нагрузка, сН | Относит. Разрывная нагрузка, сН/текс | Содержание пороков и сорных примесей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 5,2 | 36,7 | 22,4 | 2,2 | 169 | 4,6 | 27,2 | 2,1 |
| II | 5,3 | 36,9 | 22,4 | 2 | 156 | 4,1 | 26,3 | 2,6 |

Расчет относительной разрывной нагрузки.

Так как пряжа вырабатывается пневмомеханическим способом прядения, то производимые расчеты  будут одинаковы как для основы, так и для утка.

70%    30%

Типовая сортировка:  4-I,4-II.

Так как типовая сортировка состоит из двух компонентов, то рассчитываем сначала средние значения:

1)Штапельная длина волокна:

lш=0,736,7+0,336,9=36,76мм.

2) Линейная плотность волокна:

Тв=0,7169+0,3156=165,1мтекс=0,1651текс.

3)Разрывная нагрузка волокна:

Рв=0,74,6+0,34,1=4,45сНтекс.

Линейная плотность пряжи: Тпр=20текс.

Неравнота пряжи по разрывной нагрузке в процентах, характеризующая влияние технологического процесса: Но=3%.

Коэффициент, характеризующий состояние оборудования: =1,1(на фабрике улучшенное состояние оборудования).

Поправочный коэффициент, учитывающий строение пряжи пневмомеханического способа прядения: =0,739.

По эмпирической формуле профессора А.Н.Соловьева определяем критический коэффициент крутки:

кр=0,316[(1900-70Рв)Рв/lш + 57,2/Тпр]

кр=0,3161900704,454,4536,7657,220=64,807.

По таблице 22 Лабораторного практикума, используя линейную плотность пряжи и длину волокна, из которого вырабатывается пряжа, определяем фактический коэффициент крутки:

ф=53,09.

Зная ф и кр, находим разность между ними:

ф -кр = 53,0964,807=11,717.

Из таблицы 12 Методической разработки определяем величину коэффициента:  Кк  = 0,8.

По формуле профессора А.Н.Соловьева рассчитываем относительную разрывную нагрузку пряжи:

Ро=Рв/Тв(10,0375Но 2,65/Тпр/Тв)(15/øт.)Кк, сН/текс.

Ро=4,450,165110,037532,65200,16511536,760,81,10,7399,794.

Ро (расч)Ро(теор)9,8 сНтекс.

Вывод: Рассчитанная относительная разрывная нагрузка основной и уточной пряжи равна величине, указанной в ГОСТе (табл.2). Следовательно, типовая сортировка, процентное соотношение компонентов в ней и селекционный сорт хлопчатника для выработки основной и уточной пряжи выбраны верно.

6. План прядения и выбор оборудования.

Для кардной системы с пневмомеханическим способом прядения выбрана следующая поточная линия:

- автоматический питатель АПК-36

- смесовая машина МСП-8

- шести барабанный наклонный очиститель ОН-6-4М

- горизонтальный разрыхлитель ГР-8

- пильчатый разрыхлитель РПХ-М

- обеспыливающая машина МО

- трепальная машина ТБ-3

- чесальная машина ЧМД-5

- ленточная машина 1-го перехода Л2-50-1

- ленточная машина 2-го перехода Л2-50-1

- пневмомеханическая прядильная машина ППМ-120МС

Из справочника по хлопкопрядению выбираем план прядения в соответствии с системой прядения, линейной плотностью пряжи и выбранным оборудованием.

Таблица 4. Исходный план прядения.

| Наименование машины | Т,текс | Е |  | d | Скорость, м/мин об/мин |  |  | пт, кг/час | кпв | кро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧМД-5 | 3,1 |  | 116 | — |  | 80-120 | — | 23-25 | 0,92 | 0,94 |
| Л2-50-1 | 3,1 |  | 6,39 | 6 |  | 270 | — | 87 | 0,8 | 0,975 |
| Л2-50-1 | 3,1 |  | 6,39 | 6 |  | 270 | — | 87 | 0,8 | 0,975 |
| ППМ-120МС | 20 |  | 172-155 | — |  | — | 45000 | 8-9,3 | 0,93 | 0,97 |

Рассчитываем план прядения для своего производства:

- Прядильный переход:

Тпр=20 текс, Епр=170

Пт(пр)=n60Тпр(К10001000), К=т100Тпр

т=53,09  К=53,0910020=1187,128(крм)

Пт(пр)=450006020(1187,12810001000)=0,045 (кгчас)

Общая производительность (на 200 прядильных камер):

Пт(пр)=0,045200=9,098(кгчас)

- Ленточный II переход:

Тл2=ТпрЕпр  Тл=20170=3400 текс=3,4 (ктекс)

Пт(л2)=Vл260Тл21000

Пт(л2)=270603,41000=55,08(кгчас) — на один выпуск;

Общая производительность (на два выпуска): Пт=55,082=110,16(кгчас)

- Ленточный I переход:

Тл1=Тл2Ел2/dл2 , Ел2=6  Тл1=3,466=3,4 (ктекс)

Пт(л1)=Vл160Тл11000

Пт(л1)=2703,4601000=55,08(кгчас) — на один выпуск;

Общая производительность: Пт(л1)=55,082=110,16(кгчас)

- Чесальный переход:

Тч=Тл1Ел1dл1, Ел1=6  Тч=3,466=3,4(ктекс)

Пт(ч)=Vч60Тч1000

Vч=110ммин  Пт(ч)=110603,4100022,44(кгчас)

Таблица 5. План прядения для  данного производства.

| Наименование машины | Т,текс | Е |  | d | Скорость, м/мин об/мин |  |  | пт, кг/час | кпв | кро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧМД-5 | 3,4 |  | 116 | — |  | 110 | — | 22,44 | 0,92 | 0,94 |
| Л2-50-1 | 3,4 |  | 6 | 6 |  | 270 | — | 110,16 | 0,8 | 0,975 |
| Л2-50-1 | 3,4 |  | 6 | 6 |  | 270 | — | 110,16 | 0,8 | 0,975 |
| ППМ-120МС | 20 |  | 170 | — |  | — | 45000 | 9,098 | 0,93 | 0,97 |

NB: В поточной линии находится трепальная машина ТБ-3, но в плане       прядения она не учитывается.

7. Технические характеристики оборудования.

Смешивающая машина МСП-8.

Предназначена для смешивания волокнистых материалов в приготовительных цехах хлопчатобумажных и меланжевых производств. Машину МСП-8 используют как при поточном, так и при партионном смешивании.

Рабочая ширина машины, мм....................................................................2000

Производительность камеры, кгчас.......................................................60-600

Габаритные размеры машины, мм:

длина..........................................................................................................6600

ширина.......................................................................................................2940

высота........................................................................................................4473

Общая мощность привода, кВт.....................................................................3,8

Наклонный очиститель  ОН-6-4.

Применяют для рыхления и очистки хлопка от сорных примесей в свободном состоянии.

Рабочая ширина машины, мм....................................................................1060

Частота вращения выпускных цилиндров, обмин....................................8-12

Производительность, кгчас.........................................................................600

Число барабанов...............................................................................................7

Габаритные размеры машины, мм:

длина..........................................................................................................3470

ширина.......................................................................................................1700

высота........................................................................................................3500

Масса машины, кг.......................................................................................3800

Горизонтальный рыхлитель ГР-8.

Предназначен для рыхления хлопка и удаления из него различных примесей и пуха.

Производительность, кгчас....................................................................До 800

Рабочая ширина, мм....................................................................................1060

Частота вращения выпускных цилиндров, обмин..............................3,3-17,3

Установленная мощность, кВт, не более.........................................................5

Способ удаления угаров..........................................................Автоматический

Длина перерабатываемого хлопка, мм.....................................................25-42

Габаритные размеры машины, мм:

длина..........................................................................................................1920

ширина.......................................................................................................1790

высота........................................................................................................2935

Масса машины, кг.......................................................................................1800

Трепальная бесхолстовая машина ТБ-3.

Предназначена для разрыхления и очистки хлопка от сорных примесей и приготовления разрыхленной массы для питания последующих машин. Машина состоит из бункера, разрыхлителя, секции сетчатых барабанов и станции управления. Машину устанавливают в автоматизированном разрыхлительно-трепальном агрегате.

Производительность, кгчас..................................................................150-200

Установленная мощность, кВт, не более......................................................4,1

Рабочая ширина, мм....................................................................................1000

Габаритные размеры машины, мм:

длина..........................................................................................................3565

ширина.......................................................................................................1790

высота........................................................................................................2840

Способ удаления угаров..........................................................Автоматический

Масса машины, кг, не более.......................................................................2700

Частота вращения, обмин:

ножевого барабана.........................................................715, 815,920, 440,560

трепала..............................................................................1190, 1060, 930, 825

Двухбарабанная чесальная машина ЧМД-5.

Предназначена для нормального протекания пневмопрядения. Обеспечивает хорошую очистку волокна от жестких сорных примесей.

Рабочая ширина, мм....................................................................................1000

Частота вращения, обмин:

съемного барабана.............................................................................13,5-26,8

съемного валика..................................................................................56,4-169

Габаритные размеры с лентоукладчиком для таза 500х1000, мм:

длина..........................................................................................................4380

ширина.......................................................................................................1710

высота........................................................................................................1580

Производительность, кгчас......................................................................До 30

Ленточная машина Л2-50-1.

Предназначена для переработки ленты из хлопкового волокна с целью выравнивания, распрямления, параллелизации волокон и укладки ленты в тазы диаметром 350-500 мм.

При наработке определенного количества ленты в таз с помощью механизма выталкивания осуществляется автоматический съем наработанных тазов. Пустые тазы подаются вручную.

Длина перерабатываемого волокна, мм..........................................2728-4041

Число сложений.............................................................................................6-8

Общая вытяжка........................................................................................5,5-8,5

Число выпусков................................................................................................2

Скорость выпуска ленты, ммин....................................220, 270, 330, 360,410

Теоретическая производительность машины, кгчас.............................46-193

Габаритные размеры машины, мм:

длина..........................................................................................................4330

ширина.......................................................................................................1750

высота........................................................................................................1680

Масса машины, кг.......................................................................................1960

Машину Л2-50-1 используют в качестве первого и второго ленточных переходов.

Пневмомеханическая прядильная машина ППМ-120-МС.

Используется для выработки кардной пряжи из хлопкового волокна средневолокнистых сортов и их смесей со штапельными химическими волокнами длиной до 40 мм и пряжи из штапельных химических волокон длиной до 40 мм.

Эта машина оснащена устройствами полуавтоматической ликвидации обрыва пряжи и механизмами нитеотвода при смене бобин и резервной намотки.

Линейная плотность перерабатываемой

пряжи из хлопкового волокна, текс.....................................................100-15,4

Длина перерабатываемого волокна, мм...................................................25-40

Вытяжка (расчетная)..........................................................................34,5-259,7

Число кручений на 1 м.........................................................................345-1610

Наибольшая скорость выпуска пряжи, ммин...............................................61

Количество прядильных устройств в секции, шт..........................................40

Производительность, кгчас.......................................................................8-9,3

Общая установленная мощность, кВт.........................................................32,4

Габаритные размеры, мм:

длина........................................................................................................14885

ширина.........................................................................................................995

высота........................................................................................................1800

Масса машины, кг.......................................................................................5000

- Выход пряжи и полуфабрикатов.

Расчет коэффициента загона (Кз).

Таблица 6. Расчет коэффициента загона для кардной системы прядения хлопка

пневмомеханический способ прядения.

| Наименование обратов и отходов | Всего | В том числе по переходам сорти- трепа- кардо- ленточ- ленточ- прядиль- ровка ние чесание ный I ный II ный |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Пряжа | 87,468 |  |  |  |  |  |  |
| Рвань холстов | 1,494 |  | 0,747 | 0,747 |  |  |  |
| Рвань ленты | 0,873 |  |  | 0,21825 | 0,21825 | 0,21825 | 0,21825 |
| Мычка | 0,013 |  |  |  |  |  | 0,013 |
| Кардный очес | 2,46 |  |  | 4,46 |  |  |  |
| Орешек и пух трепальный | 3,856 |  | 3,856 |  |  |  |  |
| Орешек и пух чесальный | 1,628 |  |  | 1,628 |  |  |  |
| Чистая подметь | 0,115 |  |  | 0,02875 | 0,01725 | 0,01725 | 0,05175 |
| Путанка | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| Пух с чесальных палок, верхних валиков и чистителей | 0,083 |  |  | 0,02075 | 0,0249 | 0,0249 | 0,01245 |
| Загрязненная подметь | 0,165 |  | 0,165 |  |  |  |  |
| Прочие отходы | 0,415 | 0,415 |  |  |  |  |  |
| Невидимые отходы | 1,33 | 0,532 | 0,4655 | 0,3325 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего отходов и обратов | 12,532 | 0,947 | 5,2335 | 5,43525 | 0,2604 | 0,2604 | 0,39545 |
| Выход пф и пряжи | 100 | 99,053 | 93,819 | 88,3842 | 88,1239 | 87,8635 | 87,468 |
| Кз | — | 1,1345 | 1,1298 | 1,0105 | 1,0075 | 1,0045 | 1 |

Продолжение табл.6

Так как выбранная сортировка (4-I, 4-II) состоит из двух компонентов, то выход пряжи, обратов и отходов из хлопкового волокна был рассчитан следующим образом:

Пряжа:                                            0,788,260,385,6287,468

Рвань холстов:                               0,71,470,31,551,494

Рвань ленты:                                  0,70,840,30,950,873

Мычка:                                           0,70,010,30,020,013

Кардный очес:                               0,72,40,32,62,46

Орешек и пух трепальный:           0,73,730,34,153,856

Орешек и пух чесальный:             0,71,460,32,021,628

Чистая подметь:                            0,70,10,30,150,115

Путанка:                                         0,70,10,30,10,1

Пух с чесальных палок,

верхних валиков и чистителей:    0,70,080,30,090,083

Загрязненная подметь:                  0,70,150,30,20,165

Прочие отходы:                             0,70,40,30,450,415

Невидимые отходы:                      0,71,00,32,11,33

Всего отходов и обратов:              0,711,740,32,112,532

9. Расчет количества смеси, полуфабрикатов и пряжи, вырабатываемых в 1 час.

На фабрике вырабатывается 10 тонн хлопка в сутки. Фабрика работает в две смены по 8 часов каждая. Тогда за час фабрика перерабатывает следующее количество хлопка:

G=10000(82)=625 (кг).

Общее количество пряжи, вырабатываемой на фабрике:

Gnp=GBnp100 ,

где Впр — выход пряжи из смеси, в %.

Из табл.6: Впр=87,468%

Gпр=62587,468100=546,675(кг).

Общий расход пряжи на 100 пог. м ткани:  g=go+gy ,

где  go — расход основы на 100 пог. м ткани;

gy — расход утка на 100 пог. м ткани;

gо=4,848, gу=5,341  g=8,848+5,341=10,189(кг).

Доля основы и утка, которое должно вырабатываться на фабрике:

о=gog ;  y=gyg.

о=4,84810,1890,476;  у=5,34110,1890,524.

Количество основы и утка, которое должно вырабатываться на фабрике:

Go=Gпро;       Gy=Gпру.

Gо=546,6750,476=260,2173;   Gу=546,6750,524=286,4577.

Расчетное количество основных и уточных камер, установленных на фабрике:

Мо=GоРо;  Му=GуРу, где

Ро и Ру — производительность одной камеры прядильной машины;

Ро=Ру=Пт(пряд)Ким=ПтКпвКро

Ро=Ру=0,050280,930,97=0,041(кгч).

Мо=260,21730,041=6346,763;  Му=286,45770,041=6986,773.

Так как на прядильной машине в данном производстве находится 200 прядильных камер, следовательно, принятое число камер будет равно:

Мо=6400 пр. камер,  Му=7200 пр. камер.

10. Расчет количества машин по всем переходам.

- Основа.

Таблица 7. Расчет сопряженности прядильного оборудования для выработки основы.

| № | Показатели | Чесальный | Ленточный I | Ленточный II | Прядильный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выпуска пряжи |  |  |  | 260,2173 |
| 2 | Выход пф и пряжи, % | 88,38425 | 88,12385 | 87,86345 | 87,468 |
| 3 | Кз | 1,0105 | 1,0075 | 1,0045 | 1 |
| 4 | Выработка пф, кг | 262,9496 | 262,1689 | 261,3883 | 260,2173 |
| 5 | Нм, кгч | 20,6448 | 44,064 | 44,064 | 0,0423 |
| 6 | Кро | 0,94 | 0,975 | 0,975 | 0,97 |
| 7 | Число машин, выпусков, камер по расчету | 13,55 | 6,102 | 6,084 | 6341,968 |
| 8 | Число выпусков, камер на одной машине | 1 | 2 | 2 | 200 |
| 9 | Число м-н в производстве по расчету | 13,55 | 3,051 | 3,042 | 31,71 |
| 10 | Принято м-н с учетом аппаратности (ап.=4) | 16 | 4 | 4 | 32 |
| 11 | Количество машин в одном аппарате | 4 | 1 | 1 | 8 |
| 12 | Число м-н, выпусков, камер принятое | 16 | 8 | 8 | 6400 |
| 13 | Нм (пересчитанное) на одну машину, выпуск, камеру, кгч | 17,483 | 33,611 | 33,511 | 0,0419 |

Расчеты:

- Пункты 1, 2, 3, 6 — данные из табл.6;

- 4=объем выпуска пряжи(1)Кз(3);

- 5=Нм=Пт (на один выпуск, одну камеру)Кпв (из табл.5);

- 7=выработка полуфабрикатов(4)[Нм(5)Кро(6)];

- Пункт №8:       Чесальная машина    — 1шт.;

Ленточная машина   — 2 выпуска;

Прядильная машина — 200 камер;

- Пункт №9=пункт№7пункт№8;

- Пункт №10: выбираем аппаратность так, чтобы округленное число машин каждого перехода делилось на количество машин, выбранных за основу аппарата. При этом также число машин исследуемого перехода должно делиться     на число машин предыдущего перехода или наоборот.

- Пункт№11=пункт№10аппаратность;

- Пункт№12=пункт№8пункт№10;

- Пункт№13=пункт№4пункт№6пункт№12;

NB:  Расчеты аналогичны как для основы, так и для утка.

- Уток.

Таблица 8. Расчет сопряженности прядильного оборудования для выработки утка.

| № | Показатели | Чесальный | Ленточный I | Ленточный II | Прядильный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выпуска пряжи |  |  |  | 286,4577 |
| 2 | Выход пф и пряжи, % | 88,384 | 88,124 | 87,863 | 87,468 |
| 3 | Кз | 1,0105 | 1,0075 | 1,0045 | 1 |
| 4 | Выработка пф, кг | 289,4655 | 288,6061 | 287,7468 | 286,4577 |
| 5 | Нм, кгч | 20,6448 | 44,064 | 44,064 | 0,0423 |
| 6 | Кро | 0,94 | 0,975 | 0,975 | 0,97 |
| 7 | Число машин, выпусков, камер по расчету | 14,916 | 6,7176 | 6,6976 | 6981,494 |
| 8 | Число выпусков, камер на одной машине | 1 | 2 | 2 | 200 |
| 9 | Число м-н в производстве по расчету | 14,916 | 3,3588 | 3,3488 | 34,907 |
| 10 | Принято м-н с учетом аппаратности (ап.=4) | 16 | 4 | 4 | 36 |
| 11 | Количество машин в одном аппарате | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 12 | Число м-н, выпусков, камер принятое | 16 | 8 | 8 | 7200 |
| 13 | Нм (пересчитанное) на одну машину, выпуск, камеру, кгч | 19,246 | 37,000 | 36,891 | 0,041 |

- Блок-схема аппарата при выработке:

11.1. Основной пряжи.

1              1             1            1

2

2

3         3         3          3          3         3          3         3

- Двухбарабанная чесальная машина ЧМД-5;

- Высокоскоростная ленточная машина Л2-50-1;

- Пневмомеханическая прядильная машина ППМ-120-МС;

11.2. Уточной пряжи.

1              1            1              1

2

2

3       3        3        3        3        3        3        3         3

- Двухбарабанная чесальная машина ЧМД-5;

- Высокоскоростная ленточная машина Л2-50-1;

- Пневмомеханическая прядильная машина ППМ-120-МС;

Список использованной литературы:

- Лабораторный практикум по механической технологии текстильных материалов.—М.: Легкая индустрия, 1975.

- Миловидов Н.Н. и др. Проектирование хлопкопрядильных фабрик.—М.: Легкая индустрия, 1981.

- Справочник по хлопкопрядению.—М.: Легкая индустрия, 1985.

- Справочник по хлопкоткачеству.—М.:Легкая индустрия, 1987.